Тип FG-S-O,FG-S-G,FG-S-B,FG-S-K,FG-E-K

оцинкованная или нержавеющая сталь,
 c различным уплотнением

| DN | Внутренний диаметр d | ## Наружный диаметр D | Допустимый допуск d и D | Минимальный радиус изгиба rmin | Вес, прибл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | кг/м |
| 20 | 20.0 | 24.0 | ± 0.3/ ± 0.5 | 100 | 0.320 |
| 25 | 25.0 | 29.0 |  | 110 | 0.390 |
| 30 | 30.0 | 34.0 | ± 0.4/ ± 0.6 | 130 | 0.465 |
| 32 | 32.0 | 36.0 |  | 140 | 0.495 |
| 35 | 35.0 | 39.0 |  | 150 | 0.535 |
| 40 | 40.0 | 44.5 | ± 0.4/ ± 0.5 | 155 | 0.610 |
| 45 | 45.0 | 49.5 |  | 165 | 0.685 |
| 50 | 50.0 | 54.5 | ± 0.5/ ± 0.6 | 180 | 0.760 |
| 60 | 60.0 | 65.5 | ± 0.5/ ± 0.8 | 215 | 1.02 |
| 63 | 63.0 | 68.5 | ± 0.6/ ± 1.0 | 225 | 1.07 |
| 65 | 65.0 | 70.5 |  | 230 | 1.10 |
| 70 | 70.0 | 75.5 |  | 240 | 1.18 |
| 71 | 71.0 | 76.5 |  | 245 | 1.20 |
| 75 | 75.0 | 80.5 |  | 255 | 1.26 |
| 80 | 80.0 | 85.5 | ± 0.8/ ± 1.2 | 270 | 1.35 |
| 81 | 81.5 | 87.0 |  | 275 | 1.37 |
| 90 | 90.0 | 97.0 |  | 280 | 1.89 |
| 100 | 100.0 | 107.0 |  | 300 | 2.09 |
| 102 | 102.0 | 109.0 |  | 300 | 2.13 |
| 110 | 110.0 | 117.0 |  | 330 | 2.29 |
| 112 | 112.0 | 119.0 |  | 340 | 2.33 |

| DN | Внутренний диаметр d | ## Наружный диаметр D | Допустимый допуск d и D | Минимальный радиус изгиба rmin | Вес, прибл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | мм | мм | кг/м |
| 120 | 120.0 | 127.0 | ± 0.8/ ± 1.2 | 380 | 2.49 |
| 122 | 122.5 | 129.5 |  | 390 | 2.54 |
| 125 | 125.0 | 132.0 |  | 400 | 2.59 |
| 130 | 130.0 | 138.5 | ± 1.0/ ± 1.5 | 410 | 3.11 |
| 140 | 140.0 | 148.5 |  | 430 | 3.35 |
| 150 | 150.0 | 158.5 |  | 460 | 3.59 |
| 160 | 160.0 | 168.5 |  | 490 | 3.81 |

| 175 | 175,0 | 184,0 | ± 1.0/ ± 1.5 | 530 | 3,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 180,0 | 189,0 | ± 1.0/ ± 1.5 | 540 | 4,01 |
| 200 | 200,0 | 210,5 | ± 1,5.0/ ±2,0 | 560 | 5,51 |
| 210 | 210,0 | 220,5 | ± 1,5.0/ ±2,0 | 585 | 5,78 |
| 224 | 224,0 | 234,5 | ± 1,5.0/ ±2,0 | 625 | 6,15 |
| 225 | 225,0 | 235,5 | ± 1,5.0/ ±2,0 | 630 | 6,18 |
| 250 | 250,0 | 260,5 | ± 1,5.0/ ±2,0 | 700 | 6,85 |
| 275 | 275,0 | 285,5 | ± 1,5.0/ ±2,0 | 770 | 7,52 |
| 280 | 280,0 | 291,0 | ± 1,5.0/ ±2,0 | 800 | 7,66 |
| 300 | 300,0 | 311,0 | ± 2,0.0/ ±2,5 | 850 | 8,20 |
| 315 | 315,0 | 326,0 | ± 2,0.0/ ±2,5 | 890 | 8,60 |
| 350 | 350,0 | 367,0 | ± 2,0.0/ ±2,5 | 1420 | 14,0 |
| 355 | 355,0 | 377,5 | ± 2,0.0/ ±2,5 | 1440 | 14,2 |
| 400 | 400.0 | 417.5 | ± 3.0/ ± 3.5 | 1620 | 16.0 |
| 450 | 450.0 | 467.5 | ± 3.0/ ± 3.5 | 1820 | 17.9 |
| 500 | 500.0 | 516.5 | ± 3.0/ ± 3.5 | 2020 | 19,9 |